#### Technický zpravodaj

| ## 1 K | ## Vypalovací základní nátěr | ## Řada 32 |
| --- | --- | --- |

| Popis produktu | : | Vypalovací základní nátěr s vynikající přilnavostí a dobrou plnivostí. |
| --- | --- | --- |
| Základní pojidlo | : | Alkydová aminopryskyřice |
| Stupeň lesku | : | Matný |
| Sušina | : | 65 - 71 hmotn. % |
| Doporučená tloušťka suché vrstvy | : | 15 µm |
| Teoretická vydatnost | : | 20,8 m2/kg (15 µm) |
| Hodnota prch.organ.směsi  | : | 420 g/l |
| Měrná hmotnost | : | 1,2 - 1,4 g/cm3 |

| Viskozita (4 mm) | : | Viskozita při dodání : | 70 – 90 s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viskozita při zpracování : | 25 - 30 s |
| Parametry zpracování | : | Vysokotlakové nanášení stříkáním |  |
| - Stříkací tlak | : | 4 – 5 bar |  |
| - Velikost trysky | : | 1,5 mm |  |
| - Nátěr křížem | : | 1 - 1 ½ |  |
| - Ředidlo | : | ZANSI 15.00.024 |  |

Schnutí:

| Zaschlé "na zaprášení" | Odolné pro montáž | Proschlé | Urychlení teplem | Vypalování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | 30 min./150 °C odvětrání 10 min. |

Závislé na parametrech, jako je teplota vzduchu a objektu, tloušťka vrstvy, relativní vlhkost a pohyb vzduchu.

| Podklad: | Vynikající přilnavost k suchému, čistému a odmaštěnému železnému a nekovovému povrchu. V jednotlivých případech je třeba přezkoušet přilnavost. |
| --- | --- |

| Další informace: | Vhodný také pro matné lakování v jedné vrstvě pro použití ve vnitřních prostorách. |
| --- | --- |
| Skladování: | 12 měsíců v originálně uzavřených obalech. |