Technický list

WARNECKOL EP Grundierung řada 46.

Popis produktu: dvousložkový základní lak  na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou

antikorozní ochranou

Stupeň lesku: matný

Dodávaná konzistence DIN 4 mm: neměřitelná			Bod vzplanutí:  21o C

Vydatnost: 								Charakteristické údaje:

viz. bezpečnosní list

Pevná složka: cca 63-66 %						91/155/EWG

Poměr tužení: 100 dílů WEP Grundierung AK 2K

20 dílů WEP Katalyt 46.00.021(56.00.21)

Ředění: ZANSI 15.00.015 nebo 15.00.002

Konzistence ke stříkání DIN 4 mm: 35 sec.

Průměr stříkací trysky: 1,5 mm (pohárová pistole)		Tlak stříkání: 4-5 bar

Způsob stříkání: 1-1,5 křížově

# Schnutí:	a) Pokojová teplota – zaschnutí na dotyk: 15 min.

- zaschnutí pro montáž: 60 min.

- úplné vytvrzení pro broušení: přes noc

b) Tepelné urychlení – možné při 80o C 30 min.

Doba zpracovatelnosti: optim. 10-12 hod. při 20-25o C (cca. 20 hod. do úplného konce

zpracování)

Použití: určen na železo, ocel a jiné barevné kovy. Vhodný také na různé druhy umělých

hmot. Podklady před nanášením je zapotřebí dobře odmastit! Je vhodné použít tyto svrchní laky: strukturální laky na bázi PUR a EP a hladké: 2K-Glatt.

Vlastnosti: vysoká antikorozní ochrana. Pro prostředí s vysokým chem. zatížením je dobré

použít tvrdidlo WEP 46.00.008 (56.00.08). pro vysoce reaktvní zinkové povrchy např. „Zincor“ je doporučené použít tužidlo 57.00.005 nebo D PUR A Grundierung 2K T 521.

Balení: plechovky: 5 kg, 10 kg, 25 kg

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list