#### Technický list

| ## 2 K | ## krycí lak EP | ## Řada 48 |
| --- | --- | --- |

| Popis výrobku | : | 2K (dvousložkový) vrchní krycí lak s velmi dobrou adhezí pro mechanicky a chemicky velmi namáhané vnitřní aplikace. |
| --- | --- | --- |
| Pojivová báze | : | Epoxidová pryskyřice |
| Stupeň lesku | : | matný - lesklý |
| Obsah sušiny | : | 64 – 79 hmotn.% |
| Doporučená tloušťka suchého filmu | : | 40 µm |
| Teoretická vydatnost | : | 10,0 m²/kg (40 µm) |
| Hodnota VOC Ø | : | 388 g/l |
| ##### Hustota | : | 1,35 – 1,7 g/cm³ |
| Směšovací poměr (hmotn.) | : | 3: 1 s tvrdidlem 46.00.008 |
| Doba zpracovatelnosti | : | cca 8 hod. |

| Viskozita (4mm) | : | dodávaná viskozita | 100 – 120 s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | viskozita pro zpracování | 20 – 25 s |
| Způsob zpracování | : | vysokotlaké stříkání |  |
| - Tlak na trysce | : | 4 – 5 bar |  |
| - Velikost trysky | : | 1,5 mm |  |
| - Stříkání do kříže | : | 1 - 1 ½ |  |
| - Ředění | : | ZANSI 15.00.025 |  |

Sušení:

| Suchý proti prachu | Pro montáž | Proschlý | Urychlený ohřevem | Vypalování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 min | 8 hod. | 7 dní | 30 min / 80°C odvzdušnit 30 min | možné do 130°C |

| Podklad: | Velmi dobrá adheze jedné vrstvy na kovu a různých typech plastů. Adhezi v jednotlivých případech je třeba odzkoušet. |
| --- | --- |
| Ostatní: | Jiné aplikační oblasti mohou vyžadovat použití jiného tvrdidla nebo směšovacího poměru. Pro jednoduché a výhodné aplikace je vhodné používat ochranný lak EP 48.71.008.3 se směšovacím poměrem 5 :1 a dobou zpracovatelnosti cca 24 hod. Pro odlitky doporučujeme vyšší viskozitu k dosažení větší plnosti a krycí schopnosti, např. 50 – 60 s. |