Technický list

DUROTECT PUR A Grundierung řada 52.

Popis produktu: dvou komponentní základ na bázi polyuretanu, rychleschnoucí s dobrou

konzistencí.

Stupeň lesku: mat

Dodávaná konzistence DIN 4 mm:	60 sec.			Bod vzplanutí:  23o C

Charakteristické údaje:

viz. bezpečnostní list 91/155/EWG

Pevná složka: 60-64 %

Specifická váha: 1,35-1,48 g/cm3

Poměr tužení: 100 dílů D PUR A Grundierung

10 dílů D PUR Katalyt 57.00.005

Ředění:DUROTECT 55.00.007

Konzistence ke stříkání din 4 mm: 30-35 se.

Průměr stříkací trysky:

Tlak stříkání: 4-5 bar

Způsob stříkání: 1,5 mm

# Schnutí:	a) Pokojová teplota – zaschnutí na dotyk: 10 min.

- zaschnutí pro montáž: 20-30 min.

- úplné vyschnutí pro přebroušení: přes noc

b) Tepelné urychlení – možné při 80o C 30 min.

c) Vypalování –

Doba zpracovatelnosti: 6-8 hod. při 20-25o C, 20 hod. až do zhoustnutí

Použití: vhodné použití v oblasti kovo zpracování na obráběcí stroje nebo na různé druhy

plastických hmot. Velmi dobrá přilnavost na očištěné a odmaštěné povrchy. Jako  svrchní lak navrhujeme použít hladké nebo strukturální laky na bázi polyuretanu.

Vlastnosti: je specielně určen do náročných chemických a klimatických podmínek. Možnost

přelakování je možná už po 30 min.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz bezpečnostní list