#### Technický list

| ## 2 K | ## PUR PLUS Strukturlack | ## řada 54 |
| --- | --- | --- |

| Popis produktu | : | Velmi kvalitní, univerzální 2K strukturální lak, který nabízí mnoho možností nastavení například druh struktury, zpracování, lesk a účel použití.. |
| --- | --- | --- |
| Základní pojidlo | : | PUR-akrylát |
| Stupeň lesku | : | Mat – pololesk |
| Sušina | : | 66,5 – 76 % hmotnosti |
| ##### Doporučená tloušťka suché vrstvy | : | 60 - 100 μm |
| Teoretická vydatnost | : | 5,3 m²/kg (70 μm). |
| VOC hodnota  | : | 420 g/l. |
| Hustota | : | 1,36 – 1,68 g/cm³ |

| Viskozita (4 mm) | : | Viskozita při dodání: | 700 – 1600 mPas / D 70 1/s. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viskozita při zpracování: | připraveno ke stříkání |
| Parametry zpracování | : | Vysokotlaké stříkání, vzduchové, |  |

Aplikace struktury:

| Struktura |  | ###### jednovrstvá zjizvená struktura |  |  | dvouvrstvá-perlová struktura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jemná | střední | hrubá |  |
| tlak stříkání [bar] |  | 5 - 6 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| velikost trysky [mm] |  | 1,5 | 1,5 - 2,0 | 2,0 - 2,5 | 1,5 – 2,5 |
| křížové postupy |  | 1 - 2 | 1 ½ | 1 - 1 ½ | 1 |
| odstup při stříkání [cm] |  | 20 | 20 - 30 | 30 | 20 – 30 |
| ředidlo |  | Podle potřeby PUR spec. ředidlem 55.00.007, v závislosti na žádaném vzhledu struktury |  |  |  |

Při dvouvrstvé perlové struktuře je třeba nanést první vrstvu laku hladkou zředěnou.

Výběr vytvrzovacího prostředku:

|  | Standard 54.00.001 | Mat 54.00.004 | Elastické 50.00.009 | Uvnitř 54.00.002 | Uvnitř,tvrdé 54.00.003 | Uvnitř,jemn 54.00.010 | Vně,jemné 54.00.011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV(hmotn.) | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1 |
| zaschlé na zapráš./min | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 |
| do ruky/h | 6 - 7 | 6 - 7 | 8 | 5 - 6 | 5 | 5 - 6 | 8 |
| mont.st./h | 30 | 30 | 36 | 20 | 16 | 20 | 36 |
| d.zprac. [h] | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 2 |

Objemový míchací vztah je rozdílný podle barevného odstínu, avšak nezávislý na vytvrzovacím prostředku.

Vytvrzovací prostředek např. RAL 9006 + RAL 9007 MV (objemově) 5:1

černá MV (objemově) 4,5:1

šedá + bílá MV (objemově) 4:1

Závislé na parametrech, jako je teplota vzduchu a objektu, tloušťka vrstvy, relativní vlhkost vzduchu a pohyb vzduchu.

Proschnuto po 10 až 14 dnech.

Teplotní urychlení možno až ke 100°C (15 min. odvětrat). Hustota schnoucí vrstvy ne přes 80 μm (hranice varu).

Podklad: Jednovrstvá přilnavost na železo, barevné kovy a různé umělé hmoty (kromě vytvrzovacího prostředku 54.00.003). Kvůli rozdílům ve kvalitě slitin a směsí doporučujeme předběžné zkoušky přilnavosti.

Přídavné prostředky:

- Vyhlazovací prostředek	99.00.081

jako pomocný prostředek k hladkému stříkání

25 – 30 % z hmotnosti natužené směsi

Katalyt ovlivňuje i stupeň lesku a základní vlastnosti směsi,

Přípravek proto používejte pouze při použití katalytů 54.00.001 a 50.00.009.

Před lakováním se doporučuje barvu přefiltrovat pro vyšší účinnost prostředku.

- Přísada lesku 			99.00.084.5

jako pomocný prostředek pro zvýšení lesku

4 % z hmotnosti natužené směsi.

(jen pro vytvrzovací prostředek 54.00.001 a 50.00.009)

- Urychlovač schnutí 		99.00.069

způsobuje rychlejší montážní pevnost

0,5 % z hmotnosti  laku bez tužidla.

Montážní stálost po 20 – 24 hod.

Zkrácení doby zpracovatelnosti na 3 hod.

(jen pro vytvrzovací prostředky 54.00.001 a 50.00.009)

- Rapidní urychlovač		99.00.098

jen pro 2K-zařízení (doba zpracovatelnosti: 15 min)

1,0 – 1,5 % z hmotnosti laku bez tužidla

Montážní stálost po 4 hod. Možnost použití pouze katalytu 50.00.009.

Ostatní: POZOR

Matný vytvrzovací prostředek 54.00.004 před zpracováním dobře protřepat. Lesk se redukuje o jeden stupeň!

Pro nanášení štětcem a válečkem se nesmí používat následující katalyt: 54.00.002, 54.00.003, 54.00.010, 54.00.011.

Menší poškození laku po montáži mohou být vylepšeny vytečkováním originálním materiálem nebo PUR PLUS tzn. vylepšovacím lakem 1K (54.89.932.5, 54.91.905.4, 54.91.907.4,54.91.913.4 Durotect Plus Ausbesserungslack 1K). Plošná opravná lakování by měla být prováděna jen originálním 2 K lakem a po 3. dnu, je nutné mezibroušení.

Airmix stříkání je možno pro jemné a střední jednovrstvé zjizvené struktury.

Kvůli pigmentaci bez těžkých kovů dochází u určitých barevných odstínů (zvláště v oblasti žluté, oranžové a červené) ke zmenšené schopnosti krytí. Pro tento případ doporučujeme použít vhodný bílý podkladový materiál.

Skladovatelnost: Kmenový lak – minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených nádobách.

Postupné houstnutí z důvodu delšího skladování může být vyrovnáno nepatrným přidáním PUR speciálního ředidla 55.00.007.

Vytvrzovací prostředek – maximálně 12 měsíců v originálně uzavřených nádobách.

Odebrání menších dílčích množství z obalu může zkrátit dobu skladování.

Vytvrzovací prostředek je citlivý vůči vlhkosti vzduchu.

WB LACKE CZ, s.r.o., výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku.info@wblacke.cz

Zlín 12, Velíkovská 554, 763 14, Tel: 0042/577 914 332-3, 777 647 865-7, fax: 0042/577 914 339

Aktualizace 07/2012