Technický list

DUROTECT PUR PLUS Strukturlack řada 54.

Popis produktu: dvousložkový lak na bázi polyuretanu, bez silikonu. Neobsahuje těžké kovy.

Stupeň lesku: pololesk (možné jsou i jiné varianty)

Dodávaná konzistence DIN 4mm: thixotropní		Bod vzplanutí:  21o C

Charakteristické údaje:

viz. bezpečnostní list 91/155/EWG

Vydatnost: teoretická vydatnost při vyschlém filmu 40 mikronů činí 9,3 až 9,8 m2/kg

v závislosti na barevném odstínu. Praktická vydatnost pak závisí na tloušťce filmu a kvalitě laku.

Pevná složka: 65-63 % dle barevného odstínu (hotový ke stříkání)

Měrná hmotnost: 1,25-1,45 g/cm3 v závislosti na barevném odstínu

Poměr tužení: 6 dílů D PUR-A Strukturlack

1 díl D PUR PLUS Katalyt  (míchací poměr dle objemu cca 4,5:1)

Ředění: DUROTECT 55.00.007        (100:15)

Doba zpracovatelnosti: optim. cca 3-6 hod. při 20-25o C v závislosti na použitém tužidle

Doba zrosolovatění: 16-24 hod. v závislosti na tužidle

Použití: na ocel, barevné kovy a umělé hmoty. Je možno zvolit z pěti různých druhů tužidel.

Vhodnost použití základů závisí především na namáhanosti povrchu. Vhodné jsou následující druhy:

DUROTECT PUR-A Grundierung 		T 521

DUROTECT PUR-A Fuller			T 522

WARNECKOL  Super- M Primer		T 422

WARNECKOL EP-AK Grundierung	T 561

IKAROL Grundierung			T 621

IKAROL Fuller				T 623

Pro venkovní použití (hodí se i pro vnitřní použití):

DUROTECT PUR Katalyt 54.00.001 – univerzální typ. Optimální poměr mezi dobou zasychání, mechanickými vlastnostmi filmu a dobou zpracovatelnosti. Dobrá pružnost. Vhodné pro jednovrstvé nanášení na ocel, pozinkovanou ocel, neželezné kovy a různé umělé hmoty. Vzhledem k různým vlastnostem kovových a umělohmotných povrchů (vliv legovacích prvků, plniva v umělých hmotách apod.) je lépe předem vyzkoušet přilnavost.

DUROTECT PUR Katalyt 50.00.009 – v porovnání s 54.00.001 ještě lepší pružnost a přilnavost u přímého nanášení. Pomalejší zasychání a vysychání při pokojové teplotě.

DUROTECT PUR Katalyt 54.00.004 – tužidlo určené pro matné povrchy. Snižuje stupeň lesku z pololesku na polomatný. Ostatní vlastnosti jsou srovnatelné s 54.00.001.

Tužidla pro vnitřní nátěry:

DUROTECT PUR Katalyt  54.00.002 – v porovnání s 54.00.001 ještě rychleji zasychá, vysychá a je pružnější.

DUROTECT PUR Katalyt 54.00.003 – nejrychlejší zasychání a vysychání, rychlá možnost montáže, ale relativně malá pružnost. Nedoporučují se jednovrstvé nátěry.

Zpracování: S DUROTECTEM PUR PLUS lze docílit různými variacemi nástřiků různé

povrchové efekty. Používají se zpravidla dvě techniky stříkání:

- Struktura s jedním pracovním postupem (uzavřená struktura, tzv. jizvový efekt)

  - normální až hrubá struktura:

základní lak s tužidlem hotový ke stříkání

Stříkací agregát: samospádová pohárová pistole, vzdušník.

tryska – normální struktura 1,2-1,5 mm

- hrubá struktura 2 mm

rozprašovací tlak – 3-4 bar

způsob nástřiku – 1-2 x křížově odpovídá tloušťce zaschlého filmu 40-80 mikrometrů

  - jemná struktura:

základní lak s tužidlem zředěný ještě DUROTECTEM 55.00.007 do cca 5 %

Stříkací agregát: samospádová pohárová pistole, vzdušník.

tryska – 1,0-1,5 mm

rozprašovací tlak  - 5-6 bar

způsob nástřiku – 1-1,5 křížově

Elektrostatické zpracování se vzdušným urychlením je možné. Se zařízením Airless/Airmix nelze docílit hrubé struktury.

- Struktura se dvěma pracovními postupy (otevřená struktura, tupovací efekt)

  - Prvotní krycí nástřik: základní lak s tužidlem ředěný cca 20 % DUROTECT 55.00.007 na cca 20-30 DIN 4 sec. Způsob nástřiku nejméně 1x křížově odpovídá tloušťce zaschlého filmu 30 mikrometrů.

  - Nástřik s tupovacím efektem: základní lak s tužidlem – hotový ke stříkání

Stříkací agregát: samospádová pistole- tryska 2 mm (rozprašovací tlak – 0,5-2 bar)

tlaková pohárová pistole – tryska 1,5 mm (rozprašovací tlak 1,5-2 bar)

vzdušník – tryska 1,5 mm (tlak 1 bar)

Se samospádovou pistolí lze docílit pouze jeden jemný tupovací efekt.

- Stříkání jako hladký lak

Přídavek 25-30 % DUROTECTU Glätter 99.00.081 k základnímu laku s tužidlem umožňuje pololesklý hladký nátěr. Při použití DUROTECTU 55.00.007 se sníží lesk na polomatný až matný.

Vysychání: a) při pokojové teplotě

| Tužidlo DUROTECT | 54.00.001 | 50.00.009 | 54.00.002 | 54.00.003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaschnutí / min | 20 | 30 | 20 | 15 |
| Zaschnutí na dotyk / hod | 6-7 | víc než 8 | 5-6 | 5 |
| Zaschnutí pro montáž / hod | 30 | 36 | 20 | 16 |
| Doba zpracovatelnosti / hod | 6 | 6 | 4 | 3 |

b) při zvýšené teplotě v rozsahu 60-100o C je dosaženo velmi rychlé vyschnutí za cca 15 min. U vrstev nad 80 mikrometrů je při zvýšené teplotě nebezpečí tvorby bublin.

Urychlovače: vyschnutí při pokojové teplotě je možno podstatně zkrátit pomocí urychlovacích

přísad:

A: Standardní urychlovač 99.00.069 pro konvenční stříkací zařízení, přidáním0,5 % do základního laku docílíme vyschnutí pro montáž za 20-24 hod. Doba zpracovatelnosti se tím zkrátí na 3 hod. (Katalyt 54.00.001).

B: Rychlý urychlovač 99.00.098 pouze pro 2K Stříkací zařízení, přidáním 1,5-2 % do základního laku docílíme vyschnutí pro montáž už za 4 hod. Doba zpracovatelnosti se zkrátí na 15 min. (Katalyt 50.00.009).

Opravy: malá montážní poškození lze odstranit tupováním nebo lze použít DUROTECT PLUS

Ausbesserungslack na jedno komponentní bázi. Plošné opravy je možno provádět pouze originálním dvousložkovým lakem.

Vlastnosti: 	-vynikající povrchová tvrdost s vysokou odolností proti poškrábání

-velmi dobrá odolnost proti klimatické vlhkosti

-vysoká odolnost proti chemikáliím a čistícím prostředkům

Dekorativní povrchy lze cíleně řídit od jemné až po hrubou strukturu. Je možno docílit i hladký povrch. DUROTECT PUR PLUS je dodáván v široké barevné paletě dle odstínů RAL. Jsou možné zhotovit i speciální barevné odstíny nebo metalízu.

Skladování: skladovatelnost min. 12 měsíců, lehké zhoustnutí při delším skladování lze

odstranit přidáním malého množství ředidla DUROTECT 55.00.007.

Tužidlo je skladovatelné max. 12 měsíců v originálním balení. Odebrání menšího množství může zkrátit dobu skladovatelnosti (je citlivé na vlhkost)!

Balení: standart - 6 kg plechovky

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list