#### Technický list

| ## 2 K | ## PUR E/A Strukturální lak | ## Řada 58 |
| --- | --- | --- |

| Popis produktu |  | : | 2K Jemný strukturální lak ve 2 pracovních postupech pro decentní otevřenou tečkovanou/perličkovou strukturu s jednovrstvou přilnavostí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní pojivo |  | : | PUR-Acrylat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň lesku |  | : | mat – pololesk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sušina |  | : | 64 - 76 hmotn.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučená tloušťka schnucí vrstvy |  | : | 45 µm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teoretická vydatnost |  | : | 7,8 m²/kg (45 µm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC-hodnota Ø |  | : | 420 g/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Měrná hmotnost |  | : | 1,3 – 1,65 g/cm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poměr směšování (hmotnost) |  | : | 5: 1 s tvrdidlem 58.00.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba zpracovatelnosti |  | : | asi 6 hod. ( bez změny vývojového náčrtu 2-3 hod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viskozita (4 mm) | : |  | Dodávaná viskozita: |  | neměřitelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viskozita zpracování: |  | 25 - 30 s Přednátěr 25 - 80 s Tečkovaná struktura dle struktury, kterou si přejete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr zpracování | : |  | Tlaková pistole |  |  | ##### Pohárová pistole |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiálový tlak | Rozprašovací tlak |  | Rozprašovací tl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Přednátěr |  |  | 1,5 bar | 4 – 5 bar |  | 4 – 5 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Struktura | : |  | 1,5 bar | 1,0 – 2 bar |  | 1,0 – 2 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Velikost trysky | : |  | 1,2 – 2,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Natírání křížkově | : |  | na 1 křížkový nátěr / Meziodvzdušnění 15 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ředění | : |  | PUR Spec. ředění 55.00.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schnutí:

| Proti prachu | Pro montáž | Proschnuto | Teplotně urychleno | Vypálení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 min | 30 hod. | 10 - 14 dní | 30 min / 80°C odvzdušnění 15 min | - |

V závislosti na parametrech jako je teplota vzduchu a objektu, tloušťka vrstvy, relativní vlhkost vzduchu a pohyb vzduchu.

| Podklad: | Přilnavost jedné vrstvy k železo a neželeznýmé kovům, jakož i na mnoho typů umělých hmot. Z důvodu velkého množství kovových slitin a druhů umělých hmot jsou doporučeny předběžné zkoušky přilnavosti. |
| --- | --- |
| Ostatní: | PUR E/A strukturální lak je nutně ve dvou stříkacích chodech – hladce klást, odvětrat a poté zpracovat udání struktury. Struktura se dá obměňovat změnou stříkací trysky, stříkacího tlaku, stříkací vzdálenosti a stříkací viskozity. Díky pigmentaci bez těžkých kovů dochází u určitých barevných tónů (obzvláště v oblasti žluté, oranžové a červené) ke snížené schopnosti krytí. Pro tento případ doporučujeme použít vhodný bílý výchozí materiál. |
| Trvanlivost: | Kmenový lak – 12 měsíců v originálně uzavřených nádobách. Vytvrzovací prostředek – maximálně 12 měsíců v originálně uzavřených nádobách. Odběr menších částečných dávek může dobu skladovatelnosti zkrátit. Vytvrzovací prostředek je citlivý na vlhkost vzduchu. |