Technický list

59.PUR Micro Strukturlack

Popis produktu: lak s jemnou strukturou na bázi polyuretanu, určený na železo i různé druhy

umělých hmot, lze s ním pracovat i jako s hladkým lakem bez struktury

Stupeň lesku: mat - pololesk

Obsah pevných částic: 60 –74 %				Doporučená tloušťka vrstvy: 60 µm

Vydatnost: 6,3 m2/kg

VOC - hodnota: 420g/l					Hustota: 1,15 – 1,5 g/cm3

Poměr tužení: 3:1 tužidlem 50.00.018

Ředění: PUR Spez. Verdünnung 55.00.007 (dle potřeby)

Viskozita (4mm): dodávaná konzistence: 130 – 145 s

Průměr stříkací trysky: 1,2 – 1,6 mm			Tlak stříkání: 3 –4 bar

Způsob stříkání: křížově

# Schnutí:	a) Pokojová teplota 	–    na dotyk: 15 min

- pro montáž: 12 hod

- úplné vyschnutí: 10 – 14 dní

b) Tepelné urychlení – 30 min při 80oC

c) Vypalování – možné do 130oC

Doba zpracovatelnosti: cca. 4 – 6 hod

Použití: dobrá přilnavost při jedné vrstvě na železo a neželezné kovy, jako i na mnoho typů

umělých hmot.

Vlastnosti: specielně určený pro mechanicky a chemicky vysoce namáhané povrchy. Po

uschnutí povrchu odpovídá jemná struktura puncovanému povrchu umělých hmot.

Skladování: 12 měsíců v originálně zabalených nádobách

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list