Technický list

IKAROL Füller

Popis produktu: fyzikálně vysychající jedno komponentní základ pro termoplastické umělé

hmoty.

Stupeň lesku: mat

Dodávaná konzistence DIN 4 mm: 120 sec. 		Bod vzplanutí: ( 23o C

Specifická váha: 1,33 g/cm3					Charakteristické údaje: viz.

bezpečnostní list 91/155/EWG

Pevná složka: 60,8 %

Poměr tužení: jedná se o jedno komponentní lak

Ředění: IKAROL  65.00.011

Konzistence ke stříkání DIN 4 mm: 60 sec.

Průměr stříkací trysky: 1,5 mm					Tlak stříkání: 4-5 bar

Způsob stříkání: 1-2 křížově

# Schnutí:	a) Pokojová teplota – 10 min, bez přebrušování přestříkání možné po cca 30 min

-  po cca 2h možné přebrousit

b) Tepelné urychlení – možné 10-20 min při 80-60o C podle typu umělé hmoty

Doba zpracovatelnosti: není určeno

Použití: vhodné na umělé hmoty, na polystyren, novodur, polykarbonát. Přestříkání je možné

dvou komponentními materiály DUROTECT 2K, ZANSI Decklack, IKAROL (překrývač umělých hmot). Při přestříkání Strukturlakem a lakem s strukturálním efektem se může od přebroušení základu IKAROL Füller upustit.

Vlastnosti: výborná přilnavost na polystyren, na novodur, polykarbonát. Nedoporučuje se na

železo kvůli horší přilnavosti.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list