Technický list

WARNECKOL Aquapox Grund 2K řada 73.

Popis produktu: dvousložkový vodou ředitelný základní lak  na bázi epoxidové pryskyřice

Stupeň lesku: matný

Dodávaná konzistence DIN 4 mm: neměřitelná			Bod vzplanutí: neurčeno

Specifická váha: lak 1,58-1,62 g/cm3 				Charakteristické údaje:

Tužidlo 1,18-1,22 	g/cm3				viz. bezpečnosní list

91/155/EWG

Pevná složka: laku cca 58-62 %

tužidla cca 58-62 %

Poměr tužení: 100 dílů W Aquapox Grund řada 73.

60 dílů W Aquapox Katalyt 73.00.003

Ředění: deionizovanou vodou

Konzistence ke stříkání DIN 6 mm: 40-60 s.

Průměr stříkací trysky: 2,0 mm

Tlak stříkání: 3-5 bar

Způsob stříkání: 1-1,5 křížově (pohárová pistole)

# Schnutí:	a) Pokojová teplota – zaschnutí na dotyk: 20-30 min.

- zaschnutí pro montáž: 60-90 min.

- úplné vytvrzení pro broušení: přes noc

b) Tepelné urychlení – možné při 60-80o C 30-20 min. (s ventilací 20 min.)

Závisí na tloušťce vrstvy, vlhkosti vzduchu aj.

Doba zpracovatelnosti: 4 hod.

Důležité: překročení doby zpracovatelnosti není patrné (žádná změna viskozity). Z tohoto

důvodu se doporučuje pracovat se zařízením pro dvou komponentní látky.

Použití: určen na kovové i nekovové povrchy, výborná přilnavost na ocel s dobrou plnivostí. Pro

přelakování jsou vhodné naše svrchní laky Decklack řady 51..

Vlastnosti: odolnost proti chemikáliím a vlhkosti

Doba skladovatelnosti: 6 měsíců

Balení: plechovky: 5 kg,

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list

CHRAŇTE  PŘED  MRAZEM !!!!!