#### Technický zpravodaj

| ## 2 K | ## AQUAPUR Strukturlack | ## Řada 75.5 |
| --- | --- | --- |

| Popis produktu | : | Pro bezpečné a snadné strukturování na základě 2 K v jedné pracovní operaci s vysokou odolností |
| --- | --- | --- |
| Základní pojidlo | : | Polyuretanový akrylát |
| Stupeň lesku | : | Polomatný - lesklý |
| Sušina | : | 58 – 62 hmotn-% |
| Doporučená tloušťka suché vrstvy | : | 60 µm |
| Teoretická vydatnost | : | 6,1 m²/kg (60µm) |
| Hodnota VOC Ø | : | 73 g/l |
| Měrná hmotnost | : | 1,20 – 1,35 g/cm³ |
| Poměr mísení (hmot.) | : | ##### 5 : 1 tvrdidlem 75.00.002 Pozor! Tvrdidlo je potřeba dobře vmíchat! |
| Doba zpracovatelnosti | : | ca. 2 – 3 hod.. |

| Viskozita (4mm) | : | Viskozita při dodání.: | 35 – 45 sek. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viskozita při zpracování.: | Hotové ke stříkání |
| Parametry zpracování | : | Vysokotlakové nanášení stříkáním |  |
| - Stříkací tlak | : | 2 – 5 bar |  |
| - Velikost trysky | : | 1,5 – 2,0 mm |  |
| - Nátěr křížem | : | 1 ½ |  |
| - Ředidlo | : | Demineralizovaná voda |  |

- Pracovní pomůcky očistit vodou bezprostředně po použití!

Schnutí:

| Zaschlé „na zaprášení“ | Odolné pro montáž | Proschlé | Urychlení teplem | Vypalování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 min. | 16 hod. | 7 dnů | - | - |

Závislé na parametrech jako teplotě vzduchu a objektu, tloušťce vrstvy, relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu.

| Podklad: | Na povrchu již se základní nátěrovou vrstvou (v jednotlivých případech překontrolovat přilnavost) |
| --- | --- |

| Ostatní: | Strukturovaný lak AQUAPUR vytváří jemnou a spolehlivou jednovrstvou kráterovou strukturu pro velmi vysoké mechanické a chemické zatížení. Vlivem pigmentování bez obsahu těžkých kovů vede při určitých barevných odstínech (zvláště v oblasti žluté, oranžové a červené barvy) ke snížení kryvosti. V tomto případě doporučujeme použít vhodný bílý základní materiál. . |
| --- | --- |
| Uskladnění: | Nesmí zmrznout, max. 6 měsíců v originálních plechovkách. |