Sokolovská 966

686 01 Uherské Hradiště

tel.: 0632/ 570 450

fax: 0632/ 570 454

HELIOS, Podjetje za opravljanje zunanjetrgovinskih

in drugih poslovnih storitev, d. o. o.

Količevo 2, 1230 DOMŽALE, Slovenija, P.p.: 127

tel: 386(0)61 713 007, fax: 386(0)61721 234, telex: 39807 SI KEMLAK

# Technické informace

MIX – 101 bílý

MIX – 102 oranžový

MIX – 103 briliantově modrý

MIX – 104 fialový

MIX – 105 briliantově červený

MIX – 106 tmavožlutý

MIX – 107 světlezelený

MIX – 108 okrový

MIX – 109 žlutý

MIX – 110 zelený

MIX – 111 modrý

MIX – 112 oxidově červený

MIX – 113 hluboce černý

MIX – 114 červený

MIX – 115 vínově červený

MIX – 116 černý

MIX – 117 světložlutý

MOBIHEL katalog receptur

nebo

MOBIHEL počítačový

váhový program

MOBIHEL 2K tvrdidlo

1100 nebo

MOBIHEL 2K tvrdidlo

1300 dlouhé (pro použití

při teplotě 27º - 35ºC)

Objemové míchání. Pot life

= 8 hod./20ºC

18 – 20 sek.

DIN53211 Ø 4mm / 20ºC

- MOBIHEL 2K ředidlo

2100 (cca 10%) nebo

- MOBIHEL 2K ředidlo

2300 (pro použití při teplotě

27º - 35ºC)

1,3 – 1,4 mm

4 bary

2 – 3 = 50 – 60 µm

60ºC = 30 minut

20ºC = 16 hodin

2K materiály reagují na

vlhkost, proto musíme

dbát, aby všechny nádoby

a pomůcky byly absolutně

suché. Nesmíme pracovat

při relativní vlhkosti vyšší

než 80%.

MOBIHEL  2K akrylový autolak -MIX

Charakteristika:

MOBIHEL 2K akrylové  MIXy  jsou složky k výrobě vysoce lesklých                        autolaků. Vyrobeny jsou na základě                          akrylové pryskyřice, nejodolnějších  pigmentů, rozpouštědel a pomocných prostředků. Výrobky se vyznačují vysokou chemickou a mechanickou odolností a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Rychle zasychají, možnost okamžitého přelakování.

Použití:

Připravený MOBIHEL 2K akrylový autolak používáme k vrchnímu lakování osobních automobilů a jiných vozidel a také jiných kovových výrobků.

Žádaný odstín MOBIHEL 2K akrylového autolaku zvolíme pomocí MOBIHELové barevné stupnice, MOBIHELového katalogu receptur nebo přípravou odstínů podle žádané barevné předlohy. K tomu nám slouží míchačka podepřena MOBIHELovým počítačovým váhovým programem.

MIX-101, MIX-108, MIX-112,MIX-113 a MIX-116 lze používat i jako samostatný nátěr a ostatní MIXy pouze v kombinaci s předešlými nátěry, protože samy o sobě nejsou dostatečně krycí.

Návod k použití:

Příprava povrchu:

Dobře obroušený, očištěný, odmaštěný a suchý povrch dle potřeby předběžně opracujeme:

- MOBIHEL PE tmelem

- MOBIHEL 2K HS kompaktprimerem

nebo

- MOBIHEL 2K epoxidovým základním lakem

- MOBIHEL PE jemným tmelem (dle potřeby)

Uskladnění:

3 roky, resp. do data uvedeného na obalu, uskladněné v originálním uzavřeném balení, v uzavřeném prostoru při teplotě +5 až +20 ºC

Bod vzplanutí:

27 ºC podle ASTM D 3278

Bezpečnostní opatření:

Zdraví škodlivé kvůli přítomnosti olovnatých chromitanů v MIXu 102,  MIXu 106 a MIXu 109.

R10, R33, R40, R61,R62, S1, S45, S51, S53