#### Technický zpravodaj

| ## 1 K | ### NÁSTŘIK NA SKLO HYDRO | Řada 81 |
| --- | --- | --- |

| Popis produktu | : | Vodou ředitelný nástřik na sklo 1K, teplotně propojitelný |
| --- | --- | --- |
| Základní pojidlo | : | Modifikovaný polyuretan |
| Barevný odstín | : | Rozličné |
| Stupeň lesku | : | Vysoký lesk – mat |
| Sušina | : | 30 +/- 5 hmotn. - % (v závislosti na barevném odstínu a stupni lesku) |
| Doporučená tloušťka suché vrstvy | : | 12-15 µm |
| Teoretická užitkovost | : | 20 m²/kg (15 µm) v případě bezbarvého matu |
| Hustota | : | 1,06 +/- 0,05 g/cm³ v závislosti na barevném odstínu |
| Viskozita (4 mm) | : | Při dodání 23-35 s |
|  | : | Při zpracování 17-35 s |
| Parametry zpracování | : | Vysokotlaké nanášení stříkáním / ESTA – zařízení |
| Tlak střiku | : | 3-5 bar |
| Velikost trysky | : | 1,0-1,2 mm / v případě zařízení 0,8-1,0 mm |
| Stříkací postupy | : | 1-1 ½ |
| Ředění | : | VE-voda (v případě potřeby) |
| Teplota | : | > 15 °C (lakovací zařízení – místnost – objekt) |

Jiné aplikační postupy jsou možné. Materiál musí být v určitých případech odpovídajícím způsobem nastaven/přizpůsoben. Pracovní nástroje je třeba bezprostředně po použití očistit vodou!

Pistole HVL jsou při nekrycím lakování méně vhodné.

Schnutí:

| Zaschlé "na zaprášení" | Zaschlé na omak | Proschlé | Urychlení teplem | Vypalování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 min. | 10 min. | - | - | 15 min./170°C teplota objektu, odvětrání 3-4 min. |

Závislé na parametrech jako je teplota vzduchu a objektu, tloušťka vrstvy, relativní vlhkost vzduchu a pohyb vzduchu. Pro zajištění kvality se po vypalovacím postupu doporučuje provést zkoušku přilnavosti pomocí zkoušky škrábnutím, respektive Tesa-Abriβ-test.

| Podklad: | Znamenitě vhodné pro skleněné podklady, např. duté sklo, obalové sklo, domácí sklo: také porcelán a keramika |
| --- | --- |
| Vlastnosti Ostatní: | Odolné proti mytí v myčce nádobí. Vynikající odolnost vůči alkáliím a kyselinám, např. (5procentní NaOH/70 °C/8 hod.)Velmi dobrá odolnost proti rozpouštědlům, např. (xylol/MPA/etylacetát/aceton/butylacetát). Velmi dobrá odolnost proti světlu Tepelná odolnost do 100 °C (dlouhodobá). Sterilizovatelné. Nezkoušeno pro venkovní použití! Neobsahuje těžké kovy (např. kadmium, olovo, atp.) /formaldehyd / diarylové skupiny Vypálený nástřik na sklo by měl být pře přelakováním vystaven působení plamene |
| Skladování: | V prostředí bez mrazu, max. 6 měsíců v originálně uzavřených nádobách |

Upozornění: Uvedené údaje mají poradní charakter, jsou založeny na zkušenostech a pečlivých zkouškách. Nelze z nich odvozovat závaznost.