Technický list

DUROTEC PUR A Feinstrukturlack řada 58.

Popis produktu: dvousložkový krycí lak na bázi polyuretanu, bez silikonu.

Stupeň lesku: polomat-mat

Dodávaná konzistence DIN 4 mm: neměřitelná			Bod vzplanutí:  23o C

Charakteristické údaje:

Specifická váha: 1,2-1,5 g/cm3 					Bezpečnostní list

91/155EWG

Pevná složka: 63-40 % váhy podle odstínu

Poměr tužení: 100 dílů D PUR Feinstrukturlack

33 dílů D PUR tužidla 50.00.018

Ředění: DUROTEC  55.00.007  dle potřeby

Konzistence ke stříkání DIN 4 mm: 60 sec.

Průměr stříkací trysky: 1,2 mm v závislosti na požadované struktuře a používaného

stříkacího zařízení

Tlak stříkání: 3-4 bar

Způsob stříkání: 1,5 křížově

# Schnutí:	a) Pokojová teplota –    zaschnutí na dotyk: 15 min

- zaschnutí pro montáž: přes noc

- úplné vysušení: 2-3 dny

- chemicky odolný: po 10-14 dnech

b) Tepelné urychlení – při 80o C / 30min za použití ventilace také 15 min

c) Vypalování – možné do 130o C

Doba zpracovatelnosti: optim. asi 4-6 hod při 20 - 25 o C

Použití: je vhodný pro jednovrstvé nátěry na železo a různé druhy umělých hmot. Pro vnitřní

použití stačí použít tužidlo Durotect PUR Katalyt 50.00.036, pro vnější použití je vhodnější Durotect PUR Katalyt 50.00.018.

Vlastnosti: Ve srovnání se standartními produkty Durotect PUR PLUS Strukturlackem a

Durotect PUR E/A Strukturlackem je Durotect PUR A Feinstrukturlack obzvláště vhodný v oblasti použití na speciální zařízení na zakázku a kancelářský nábytek. Všeobecně se hodnotí jeho dobrá přilnavost na ocel, různé druhy umělých hmot a dřevotřískové desky. Je také vysoce odolný proti chemickému zatížení viz. bezpečnostní list.

Balení: 6 kg

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list