Technický list

DUROTECT PUR A MIX DECKLACK

Popis produktu: dvousložkový hladký lak na bázi polyuretanu.

Stupeň lesku: vysoký lesk (možné jsou i matné varianty)

Dodávaná konzistence DIN 4mm: 50-60 sec.		Bod vzplanutí:  21o C

Charakteristické údaje:

viz. bezpečnostní list 91/155/EWG

Pevná složka: 50-65 % (hotový ke stříkání)

Specifická váha: 1,0-1,4 g/cm3 v závislosti na barevném odstínu

Poměr tužení:   4 díly  PUR A MIX Decklack 2 K

1 díl     D PUR Katalyt 50.00.050

Ředění: DUROTECT 55.00.007        (100:15)

Konzistence ke stříkání DIN 4 mm: 20-23 sec.

Průměr stříkací trysky: 1,5 mm

Tlak stříkání: 4-5 bar

Způsob stříkání: 1-1,5 křížově

# Schnutí:	a) Pokojová teplota – zaschnutí na dotyk: 15 min

- zaschnutí pro montáž: přes noc

- úplné vytvrzení pro broušení: 2-3 dny

b) Tepelné urychlení – možné při 60-80o C 30 min.

c) Vypalování – možné při 140o C

Doba zpracovatelnosti: optim. cca 8 hod. při 20-25o C, cca 24 hod. do úplného konce

zpracovatelnosti

Použití: na ocel, barevné kovy a umělé hmoty.

Vlastnosti: je speciálně určen pro povrchy vysoce chemicky a mechanicky namáhané

Balení: 6 kg

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list