Překlad německého technického listu výrobku

P3-glin®Plus

Univerzální tekutý čisticí prostředek pro čištění dílen a strojů v průmyslu

1.	Čištění dílen:

podlahy, stěny, části staveb z betonu, plastických hmot, keramiky, lakované a smaltované povrchy v dílnách, skladištích a sociálních zařízeních.

2.	Čištění strojů.

Kombinace tenzidů a solí organických kyselin, hydrotropní látky. Neobsahuje rozpouštědla, fosfáty, zásady, kyseliny.

Jasná žlutozelená tekutina.

Příjemný, svěží.

1,05 ± 0,02 g/ml

10,5 ± 0,5 s / 20 °C, DIN 53211

Mísitelný ve vodě ve všech poměrech.

Žádný

-5 °C do + 50 °C

2 roky v uzavřeném originálním balení.

Vlastnosti a použití:

Složení:

Vzhled:

Zápach:

Hustota:

Viskozita:

Rozpustnost:

Bod vzplanutí:

Tepelná stabilita:

Doba skladování:

Použití:

Teplota při použití:

Titrační faktor:

Hodnota pH:

Informace o odpadních vodách:

- do strojů na čištění podlah 	3 - 10 %

- čištění proudem vody	3 - 5 % na trysce

- při ručním čištění houbou, kartáčem nebo hadrem  3 - 50%

+ 5 °C do 80 °C

TF = 3,3

Objem roztoku: 50 ml

kyselina: 0,5 N kyselina chlorovodíková

indikátor: methylová oranž

koncentrát	9,9

1% deionizovaná voda	8,3

1% voda tvrdost 16 °d	7,6

- výrobek se „sám neutralizuje“ v tvrdé vodě

- V ředění < 0,5 % se sám deemulguje (dobrá separace oleje v odpadní vodě)

Tato informace se zakládá na současném stupni našich znalostí. Je poskytnuta v dobré víře, ale nezaručuje všechny podrobné vlastnosti. Uživatelé se musí ubezpečit, zda se nevyskytují okolnosti, vyžadující další informace, bezpečnostní předpisy či ověření podrobností zde uvedených.

| Henkel ČR, s.r.o. divize Surface Technologies Dělnická 9 CZ-170 04 Praha 7 Tel: +420 2 20101 531 Fax: +420 2 20101 533 | Henkel Austria Ges.m.b.H. Division Surface Technologies Erdbergstrasse 29, A-1030 WIEN Tel: +43 1 71104 - 2533 Fax: +43 1 71104 - 2534 | Henkel Slovensko, s.r.o. Division Surface Technologies Záhradnícka 91 SK-820 09 Bratislava 29, Tel: +421 7 502 46 252, Fax: +421 7 502 46 250 |
| --- | --- | --- |
| Henkel Polska S.A. Division Surface Technologies Mokotow Office Park Domaniewska 41 Street MARS Buildung PL-02-672 Warszawa Tel: +48 22 606 2982 Fax: +48 22 606 2988 | Henkel Surface Technologies Kft. Dózsa György út 26 H-2000 Szentendre Tel: +36 26 318 030 Fax: +36 26 301 730 | Henkel Slovenija D.o.o. Division Surface Technologies Industrijska 23 SLO-2506 Maribor Tel: +386 62 212141 Fax: +386 62 222152 |

# Datum revize:	17.06.96

Datum tisku:	05.04.97