Technický list

TMEL WARNECKOL Maschinenspachtel šedý 1K 23.79.012

Popis produktu: 	jednokomponentní  tmel pro menší nerovnosti, max. 1 mm hluboké, na bázi alkydové pryskyřice

Odstín:		šedý

Stupeň lesku:		mat

Hustota:		1,51 g/cm3

Maximální celková tloušťka vrstvy:	až 1 mm při 2 – 3 vrstvách

Pevná složka:		73,6 %

Zpracování:		Pokud možno nanášet v menších vrstvách s mezischnutím

Schnutí:	Více vrstev je možno nanášet na sebe ještě tentýž den. Brousitelný za sucha po 2 – 3 hodinách a brousitelný za mokra příští den.

Podklad:	Dřevo a kov. Podklad musí být čistý, suchý, nerezavý a odmaštěný. Dobré přilnavosti bude dosaženo na všech hrubě obroušených podkladech. Přilnavost je dobré v jednotlivých případech přezkoušet.

Ostatní:	Tento tmel je pružný při tažení a proto se dá lehce vyhladit obzvláště na velkých plochách. Načatou plechovku uchovávejte dobře uzavřenou.

Skladování:		 12 měsíců v originálně uzavřených obalech