Technický list

WARNECKOL Zinkstaubgrund 2K grau 98.79.057.2

Popis produktu: základní barva chudá na emise, vysoce doplněná o zinkové prachové částice

na bázi epoxidové pryskyřice

Stupeň lesku: mat

Dodávaná konzistence DIN 6 mm: 50-70 sec.		Bod vzplanutí:  23o C

Charakteristické údaje:

Bezpečnostní list

91/155 EWG

Pevná složka: 48 % objemu

Specifická váha: 2,4 g/cm3

Hmotnostní poměr míchání: díl: 90 dílů 98.79.057.0

díl: 10 dílů 98.00.061

Ředění: ZANSI 15.00.024

Konzistence ke stříkání DIN 4 mm: 40-70 sec. vyskotlakové stříkání

DIN 6 mm: 40 sec. Airless = vzdušné stříkání

Průměr stříkací trysky: 1,5 – 2 mm				Tlak stříkání: 4-5 barů

Způsob stříkání: 1-2 křížově, doporučená rovnoměrná tloušťka vrstvy 80 µm

# Schnutí:	a) Pokojová teplota –    zaschnutí na dotyk 15-20min

- zaschnutí pro montáž 2,5 – 3 hod.

- úplné vysušení: přes noc

b) Tepelné urychlení – je možné při 60o – 80o C 10 – 20 min

c) Vypalování –

Doba zpracovatelnosti: 6 – 8 hod při pokojové teplotě 20oC

Ostatní: Warneckol 98.79.058.2 je vhodný na ocelové nástavby s vysokou antikorozní

odolností

Úprava povrchu: SA 2 ½ - SA 3, podle DIN 55928

Teoretická vydatnost: asi 2,5 m2/kg při vrstvě 80 µm

Skladovatelnost: 12 měsíců